圭彩石（大点）施工操作规范

编制单位：北京银合汇新材料科技有限公司   FAX:010-8518.5520；  TEL:8220.6130

编制人：技术工程部

编制日期：2014-09-29

目录

1.编制依据	1

2.施工准备	4

2.1技术准备	4

2.2材料准备	4

2.3施工工具、设备准备	5

2.4施工条件准备	6

3、施工工艺、施工规范................................. 7

3.1工艺流程	7

3.2施工规范	8

3.2.1基层验收 ........................................9

3.2.2找平层施工......................................10

3.2.3底涂施工........................................11

3.2.4底涂验收........................................12

3.2.5划线分隔........................................12

3.2.6中涂施工	13

3.2.7中涂验收	14

3.2.8面涂施工 ....................................15 3.2.9面涂验收 .......................................15

3.2.10分割线拆除.....................................15

3.2.11罩光涂层施工...................................15

3.2,1施工环节应主要的事项..........................16

4、竣工验收.............................................17

5．雨季施工措施.........................................18

6.文明施工措施 .........................................19

7.安全措施  ............................................20

# 1.编制依据

《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

《工程建设标准强制性条文》

《银圭自干型液体陶瓷涂层企业标准》

《银圭熟化操作规范》

# 2. 施工准备

# 2.1.技术准备：

2.1.1.根据工况及业主要求，熟悉图纸，确定工程施工方案。

2.1.2.依据施工方案及设计图纸，计算工程量，制定施工进度、材料、机具的用量计划；

2.1.3.对选定的施工队技术管理人员和作业班组进行技术交底；

# 2.2.材料准备：

主材：选定的圭彩石底涂、中涂、面涂和银圭罩光HCN；

辅材：砂纸、铲刀、批刀、线条刷、棕毛刷、底涂滚筒、保护用料，胶带、弹线盒、美纹纸等；清洗剂：清洁的水和95%异丙醇或95%酒精；

## 2.3. 施工工具、设备准备：

2.3.1.清洁设备：清扫工具、除尘枪等。

2.3.2.熟化设备：银圭专用熟化机、升降温设备、温度计。

2.3.3.铲刀、240目及360目砂纸、手动搅拌机/搅拌棒、铝合金靠尺等；

2.3.4.涂刷施工工具：羊毛滚筒、羊毛刷、排笔刷、梯子、脚手板、盛料桶、提桶、涂料托盘、过滤网等；

2.3.5.喷涂施工工具及设备：空压机，空压机为三相电，功率为1.5匹、7.5-15KW，配备储气罐（0.9m3），圭彩石大点专用喷枪及压力罐；中涂喷枪口径在3-6mm；花点面涂喷枪口径2.5—3.5mm；罩光喷涂枪口经1.0-1.2mm；高压气管、400目滤网。油水分离器，用以过滤压缩空气中的水分油脂，保证气体的清洁性，从而保证涂装效果。

圭彩石施工机械设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 设备照片 | 规格/型号 | 额定功率 | 部位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线条刷 |  | 20cmx8cm |  | 外墙 |  |
| 2 | 底涂滚刷 |  | 30cmx30cm |  | 外墙 |  |
| 4 | 托盘 |  |  |  | 外墙 |  |
| 3 | 中涂喷枪 |  | OK-99 |  | 外墙 |  |
| 4 | 面涂喷枪 |  | 871 |  | 外墙 |  |
| 5 | 罩光喷枪 |  | 871 |  | 外墙 |  |
| 5 | 压力桶 |  | 20L |  | 外墙 |  |
| 6 | 空压机 |  | 380V | 7.5-15KW | 外墙 |  |
| 7 | 电动搅拌机 |  |  |  | 外墙 |  |
| 8 | 铲刀 |  | 钢 |  | 外墙 |  |
| 9 | 电闸箱 |  |  |  | 外墙 |  |

【注】投入施工的各种工具及机械需做好维修、保养和调试，确保运转正常。各种易磨损零配件准备充足，对所有使用的电动工具，安全绳进行逐一检查，对有安全隐患的保护装置进行更换。

2.3.6.脚手架、吊篮安装好，符合施工要求。

# 2.4施工条件准备

2.4.1水、电（三相电）、气等设施齐备，符合施工要求。

2.4.2 材料储藏室及银圭专用熟化室（具体面积以实际需要为准）。

2.4.3最佳的施工环境温度为15～30℃之间（最低温度为5℃以上），相对湿度不宜大于60%。外墙施工还应注意气候变化，遇有大风、大雨、雾雪、风沙等天气时不宜施工。

2.4.4所有前置项目完工，孔洞已修补，基面抹灰通过验收，具有足够的强度，无空鼓、脱皮、起砂等缺陷，各项因素达标。并且地面宜施工完成，管道设备安装完成，试水试压已进行完成。

2.4.5认真查看现场，提前参加现场协调会，仔细分析现场影响本工程施工的各方面不利因素，做好预案，补充到施工工艺中；提前与业主、监理及其它施工分项接触，根据甲方对工程的要求及工程实际情况，会同各方对工作面进行检查，提出影响施工的各方面问题及调整方案，书面报请业主协调解决。

2.4.6大面积施工前应在施工现场先做样板，经业主和有关质检部门审查认定（签字）后，再组织班组大面积施工。样板应一直保留到涂料工程竣工验收为止。

## 3.工艺流程、施工规范：

3.1工艺流程：墙面基层处理→涂刷圭彩石底涂→画线、分格→贴保护胶带→喷涂圭彩石中涂 →喷涂圭彩石面涂→拆除画线保护胶带→喷或滚罩光(HCN)涂层→修整验收。

3.2、施工规范

## 3.2.1 基材验收：

3.2.1.1。干燥度检查：

要求外墙体含水率小于8%，基层PH值必须小于9.3，在无可靠仪器测定含水率，可以根据抹灰完成时间判定。在常温下（15度一30度）一般抹灰基层14天以上，混凝土基层28天后才能达到上述指标；

3.2.1.2 .平整度检查：用靠尺检查墙体，最大偏差不超过3mm；

3.2.1.3. 检查墙面有无缺损；

3.2.1.4 .阴、阳角垂直度检查：用2m长多功能检测尺检查，偏差要小于2mm；阴、阳角方正检查：用200mm角尺检查，最大允许偏差2mm；

3.2.1.5.墙面牢固度检查：检查墙面有粉化、松散现象，有空鼓、开裂、返碱现象，需要处理；

3.2.1.6. 分割缝平直度、深浅均匀度检查：用5m长线和尺子检查（不足5m拉通线检查），不能有可见偏差；

3.2.1.7. 滴水线检查：检查各檐口、窗盘底部的滴水线构造是否完成，各滴水线边线是否平直，高度是否均匀；

## . 3.2.2、找平层施工：

3.2.2.1 清除疏松、起皮、灰尘、油污等污物，填补缝隙、孔洞等缺损；

. 3.2.2.2用抗裂砂浆找平；

3.2.2.3.第一遍找平层，修补墙面明显坑洼不平处，找平墙面原有偏差，平整度用2米靠尺检查偏差不大于3mm，否则局部修补平整并磨平；

3.2.2.4.找平层充分晾干后，晴天一般为7天，方可进入下一道工序；

3.2.2．5.找平层验收:.检查找平层有无破损、污染；检查找平层平整度，用2米靠尺检查无明显可见偏差，光线侧照偏差要求不明显；.检查分割缝的平直度、深浅均匀度、美观度是否符合要求；检查阴阳角平直方正度，要求无明显可见偏差；检查找平层表面有无砂眼、划痕、裂缝等缺损；检查找平层干燥情况；，且符合上述要求后，由项目经理签署下一道工序施工通知书。

## . 3.2.3 底涂施工

3.2.3.1.清理找平层表面灰尘、污物，损坏部位要修补磨平并完全干燥。

3.2.3.2.涂刷底涂墙壁温度高于 5℃ 。避免恶劣环境下露天施工。风沙天、雨天和风力大于4级天气不宜施工；

3.2.3.3.采用圭彩石专用底涂涂装，稀释剂清水，按5%—10%比例配比稀释；

3.2.3.4.底涂涂刷方式根据工况要求，可采用羊毛滚筒和刷子滚涂和刷涂，涂刷方法：从左到右再从下到上井字型滚涂1—2遍；

3.2.3.5.底涂涂刷要均匀，注意不要流挂、漏刷；

3.2.3.6.施工过程中注意作业面的清洁，防止灰尘等污物落在尚未表干的涂层上；

3.2.3.7.施工时注意保护他人成品。

## 3.2.4. 底涂验收：

3.2.4.1.检查有无漏刷情况；

3.2.4.2.检查有无滴淌流坠现象；

3.2.4.3.检查涂层是否平整光洁；

3.2.4.4.检查涂层附着力是否良好；

3.2.45.检查干燥程度；

3.2.4.6.检查有无污染他人或被污染现象；

分格线3.2.4.7.符合要求后，由项目经理签署下一道工序施工通知书。

## . 3.2.5、划线分格：

3.2.5.1.待底涂完全干燥后，根据设计图纸，利用双层胶带纸画

3.2.5.2.方法及步骤详见下图：

## 3.2.6、中涂施工：

3.2.6.1.清理底涂表面灰尘、污物，对表面凹凸不平的部位进打磨，损坏部位要修补平整并补上底涂、充分干燥后在进行中途喷涂。

. 3.2.6.2.喷涂中涂时，墙壁温度高于 5℃ 。避免恶劣环境下露天施工。风沙天、雨天和风力大于4级天气不宜施工；

3.2.6.3.圭彩石中涂喷涂采用喷涂专用枪、空压机等专用设备。涂装专用枪：气动泥浆喷枪、stone 枪、stucco 枪，口径为3-6mm，以 7-8Mpa气压进行一次性喷涂。

3.2.6.4.水稀释比例：可根据不同涂装条件用5%—10%的清水稀释后进行上下左右井字型喷涂。

3.2.6.5.施工过程中注意作业面的清洁，防止灰尘等污物落在尚未表干的涂层上；

3.2.6.6.喷涂时接头一定要在分色线、阴阳角、分格缝处；

3.2.6.7.不要有流挂、堆积、咬色等现象；

3.2.6.8.施工时注意保护他人成品。

## 3.2.7.中涂验收：

3.2.7.1.检查色彩是否正确；

3.2.7.2.检查色彩是否均匀；

3.2.7.3.检查分割缝、分色线是否平直；拉5m长通线检查无明显偏差，不足5m拉通线检查。

3.2.7.4.检查表面是否光洁，有无起粒、刷痕、缺损等；

3.2.7.5.检查有无漏刷、滴倘、流坠、咬色等现象；

3.2.7.6.检查涂层附着力情况是否良好；

3.2.7.7.检查干燥程度；

3.2.7.8.检查有无污染他人或被污染现象；

3.2.7.9.检查有无光泽度不均匀的地方；

3.2.7.10.符合要求后，由项目经理签署下一道工序施工通知书。

## 3.2.8.面涂施工：

3.2.8.1.中涂完成，确认干燥后，再进行面涂喷涂

3.2.8.2.喷涂面涂时，墙体温度高于 5℃ 。避免恶劣环境下露天施工。风沙天、雨天和风力大于4级天气停止施工。

3.2.8.3.采用圭彩石专用设备喷涂。专用喷涂专用压力枪（口径2.5—3.5m）；

3.2.8.4.当产品呈凝胶状，流动性差时，添加少于 5% 的清水作为稀释，用圆形棍棒轻轻搅拌，以防粒子遭到破坏;

3.2.8.5. 喷涂前要根据样品进行试喷。其纹路、颜色、涂装率等符合样品要求时，方可正式施工;

3.2.8.6. 喷涂时先将枪的压力调至3-4MPA的压力覆盖喷涂，再将枪的压力调小至3-4KG进行二次喷点，使粒子颜色完全表露出来;

3.2.8.7. 施工过程中注意作业面的清洁，防止灰尘等污物落在尚未表干的涂层上，一旦出现被污染，马上采取补救措施重新涂覆。

3.2.8.8. 接头一定要在分色线、阴阳角、分割缝处；

3.2.8.9. 不要有堆积、流坠、咬色等现象；

3.2.8.10. 施工时注意保护他人成品。

3.2.8.11.面涂完全干燥之前，把分格线保护胶带拆除。若面涂完全干燥，会因面涂与中涂完全结合为一体，将无法拆除分格线保护膜。

## 3.2.9、面涂验收：

3.2.9.1. 检查色彩是否正确；

3.2.9.2. 检查色彩是否均匀；

3.2.9.3. 检查分割缝、分色线是否平直，拉5m长通线检查无明显偏差，不足5m拉通线检查；

3.2.9.4. 检查表面是否光洁，有无起粒、刷痕、缺损等；

3.2.9.5. 检查有无漏刷、滴倘、流坠、咬色等现象；

3.2.9.6. 检查涂层附着力情况是否良好；

3.2.9.7. 检查干燥程度；

3.2.9.8. 检查有无污染他人或被污染现象；

3.2.9.9. 检查有无光泽度不均匀的地方；

3.2.9.10.符合要求后，由项目经理签署下一道工序施工通知书

## 3.2.10、分割线拆除：用壁纸刀起拨美纹纸，拆除分割线；拆除时间在面涂未干之前，等面涂干透，美纹纸就不好拆了，一拆就断。拆后对圭彩石骨浆拆除的锯齿不齐的边缘，应进行部分修饰。

## 3.2.11、罩光涂层施工：

3.2.11．1.罩光HCN熟化

3.2.10．1.1未进行熟化的银圭圭刚玉产品A组分放置于17-20℃左右的储存间内，使用有效期为45天。B组分放置于常温储存间内，使用有效期为180天；

3.2.10．1.2.熟化后的产品、材料放置于17℃左右的储存间内，使用有效期为3天，罩光面涂熟化完成后放置于17℃左右的储存间内，使用有效期为2天；

3.2.11．1.3储存间需要安装恒温设备，温度区间17-20℃。（熟化间规格按照预计需求量设置）

3.2.11．1.4罩光（HCN）熟化规范：

3.2.11．1.4.1.熟化前，检查熟化机运转是否正常。仔细检查产品标签，确认每种产品型号、重量、容量、相应组分避免错误熟化。

3.2.11．1.4.2.首先检查A组份是否有沉淀物，如有沉淀物需要皮锤敲打桶底，确定沉淀物完全分离即可，随后放在熟化机上，打开熟化机，转速调到350-400转之间，料桶转速130—140转/分钟，熟化最佳温度在25-30℃。把A组分的沉淀物完全转开，A组分不需要加温度。（注意根据时间储存长短来确定产品转开的时间，如刚生产出来的产品在30分钟左右，4个月内的产品需要2小时左右才能转开）

3.2.11．1.4.3在AB组分配对之前，首先把B组分摇晃几次加入转好的A组分里面盖好，来回摇匀几次放在熟化机上开始计时熟化。

3.2.11．1.4.4熟化前要把熟化室的温度提升到25-30，要记录熟化时间。

3.2.11．1.4.5随时检查有爆桶或停电情况，熟化员不能离开熟化室。

3.2.11．1.4.6达到熟化规定时间后，由熟化员逐一进行检查，“一闻、二看、三捻”。

3.2.11.2、银圭HCN施工

3.2.11.2.1圭彩石面涂干燥后清除面涂上的异物。

3.2.11.2.2施工方法：滚涂或者喷涂。

3.2.11.2.3施工遍数：滚涂一遍；喷涂二遍(连续喷涂)。

3.2.11.2.4施工要求：用量：喷涂HCN二遍（5—6平方/公斤），喷涂（井字型左右上下滚刷）一遍（7—8平方/公斤）。操作手法：井字型从左到右再从下到上滚涂。喷涂时必须把桶里涂料沉淀物摇晃均匀过滤后才倒入喷枪使用。当滚涂时每次往托盘里倒涂料时必须把桶里涂料沉淀物摇晃均匀过滤后才倒入托盘，在每次蘸涂料时先用滚刷把托盘里的涂料搅拌均匀在使用，滚刷蘸好涂料后、刚开始滚筒贴墙从下到上轻轻的推动、让滚筒里的涂料均匀而薄薄涂在墙上、随着滚刷里的涂料减少这样上下推动的力度稍微加重一点滚刷均匀，达到无漏涂、无流挂为止。需滚涂第二遍时，要等第一遍表干后（手指触干），按照一遍滚涂方式操作即可。如果不按上述工序操作，会影响“自洁”“不沾”的效果

3.2.12施工环节的注意事项

3.2.12.1、腻子干燥时间—常温晴天25度需要7天以上；底涂干燥时间—常温晴天25度需要6小时以上；中涂干燥时间—常温晴天25度需要36小时以上；面涂干燥时间—常温晴天25度需要48小时以上。

3.2.12.2、罩光HCN干燥时间—常温晴天25度需要48小时以上

罩光施工或未表干前，监听天气预报，不施工或者准备防雨设施，也可以根据现场实际干燥情况计划施工。

3.2.12.3、根据甲方对圭彩石（大点）要求的特殊效果和分隔缝，可临时调整施工工艺。

## 3.2.12.4注意做好成品保护:（1）涂层表干之前应避免淋雨。(2).涂层未干前，不得打扫地面，严防灰尘等污染。（3）每道工序完成后，应做好成品保护，随时用木板或小方木将边、角等处保护好，防止碰撞造成损坏。(4)涂饰完的墙面在未验收前严禁任何人员触摸、踩踏等。(5).拆脚手架时，对已完工的墙面要有保护措施，严防碰撞。

4、竣工验收:

4.1、验收准备：

4.1.1竣工后，首先组织自检，对不合格部位进行补修。

4.1.2归拢材料工具、清理现场、打扫卫生。一个好的生活和工作环境会使人心情愉悦，甲方看了也会高兴有利于验收顺利通过。同时这也是对施工队管理素质的检验和展示。

4.1.3准备好验收时可能检查或抽检的各种资料，如：施工日志、基底交接记录、工序验收记录、往来文件、合格证及检测报告、技术交底、安全交底等，以备验收时检查。提前填写好（竣工验收表）以方便甲方验收后马上签字。

4.2、验收标准

4．2.1.检查色彩是否一致,站在距离施工面外墙3米处，用肉眼观察，颜色均匀一致，无色差，无透底；

4．2．2.检查涂刷是否均匀，是否有滴漏、起粒、划痕、缺损等；站在距离施工面3米处，用肉眼观察，无流挂，无颗粒。每平方米内，不应有直径大于3毫米的颗粒存在，直径大于2毫米的颗粒不允许多于10个，直径小于1毫米的颗粒 视为合格；

4．2.3 检查是否有明显刷痕、喷涂表面是否光洁、点状分布疏密均匀；站在距离施工面3米处，用肉眼观察，不允许有砂眼，缩孔和点状分布疏密不均。

4．2.4.检查分隔缝、装饰线是否平直、美观。

4．2.5.检查是否有返碱、咬色现象；站在距离施工面3米处，用肉眼观察，无泛碱，无咬色。

4．2.6.检查是否有污染别人和被别人污染现象;

5.雨季施工措施：

5.1.注意原材料的保护，现场施工的水泥、专用腻子等易受潮湿的材料要放置在干燥通风的地方，并做好防遮处理。(储存备用材料采用放置在专用的仓库中,整齐摆放,施工现场待用材料—底面用木板铺设,上面用彩条布遮盖)。

5.2.注意尽可能保护墙面不受雨水淋湿及加强基面含水率的检测，达到施工要求＜8﹪技术要求。

5.3.注意成品半成品免受雨水冲刷破坏。（将彩条布等保护用品准备好，随时进行遮盖保护）。

5.4.雨季施工期间，应注意收听天气预报，低作业尽量安排在天气相对较好的时间进行。

6、文明施工措施：

6.1.进场施工人员要严格遵守现场一切规章制度，接受总包单位的统一管理，要求统一着装，配工作卡戴安全帽

6.2.施工区域内各种施工用料堆放整齐，挂牌标识，做到工完场清。

6.3.施工现场及宿舍不得有酗酒、聚赌、打架斗殴及其他不文明行为。施工宿舍及仓库现场要搞好卫生，工具、个人用品摆放整齐，清理干净，禁止抛垃圾，乱扔废弃物。

6.4.施工现场禁止排放有毒有害和恶臭气味物质，加强防火管理，明确责任人，配备相应的灭火器材。

6.5.教育职工处理好公共关系，文明相处，规范作业、宽以待人、严以律已。

6.6.所有进场施工人员树立成品保护意识，既保护自身劳动成品半成品，也要保护他人成品半成品。

6．7.外墙管线、窗户、门扇、栏杆及其他材质构件均要采取切实的保护措施，已有的防护在施工未完成前，暂不要拆除，没有防护的应充分保护起来后，再进行施工，施工完毕再予以拆除。外架拆除时应派人专门跟踪对易产生碰撞损坏的环节予以提请注意，对已造成的碰损污染及时清理修复；

6.8.进出室内不得踩踏窗框，不得在室内墙面地面随便乱划、乱动，注意外墙预留孔洞的协调处理，尽量在完成外墙孔洞钻凿后，再施工最后的保温，钻凿污染处应及时办理交接，并修整污染部分，阳台栏杆安装焊接之后再施工交接处，以免打凿、焊渣污染。分色交界面应注意保护密实以防污染；

7、安全措施

7.1、安全目标

强化安全意识，注重安全教育：避免重大安全事故，做到零负伤率。

7.2、 安全保证措施

7.2.1、进场时所有作业人员进行安全教育，强化安全意识，全员购买意外伤亡保险，贯彻“安全生产、预防为主”的生产方针，严格执行国家施工安全管理条例。施工班组每天的班前班后会都要有安全交底总结，项目部每周进行安全检查总结评比，工程部、质安部定期进行全面安全检查考核。

7.2.2、 进场施工人员遵守现场的安全作业规程，必须戴安全帽，不得穿拖鞋，打赤膊，高空作业必须系安全带，严禁高空抛接物体，注意：“三洞(门洞、窗洞、各种井道洞)；四口（楼梯口、电梯口、预留洞口）；五临边（沟、坑、槽和深基础边，楼层周边、楼梯侧边、平台或阳台边、层面周边）”的防护是否到位。

7.2.3、 施工期间，保证操作人员要有充足的睡眠，确保高空作业时注意力集中不出意外。

7.2.4、 施工前应检查脚手架是否搭设牢固，脚手架试运行是否正常，确认安全可靠后方可开始操作。

7.2.5、 贮配备必要足够的安全防护用品用具。

7.2.6、 施工人员在现场未经许可均不得私自拉线或使用高温电器，任何人员发现安全隐患和事故要及时上报处理。